OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  NA POTRZEBY

ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO

BOISKA SZKOLNEGO „ORLIK2012”

ROBOTY BUDOWLANE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

WYMAGANIA OGÓLNE

ADRES

WOŁOMIN, UL. LEGIONÓW 85, działka nr geodezyjny 215.

INWESTOR

POWIAT WOŁOMIŃSKI

05-200 WOŁOMIN UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

WARSZAWA październik 2009

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ................................................................................................................................................................ 5

1.1. Nazwa zamówienia ........................................................................................................................................... 5

1.2. Przedmiot i zakres robót.................................................................................................................................... 5

1.2.1. Zakres robót ................................................................................................................................................... 5

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe ........................................................................................................ 5

1.4. Określenia podstawowe .................................................................................................................................... 6

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................................................. 8

1.5.1. Przekazanie placu budowy ............................................................................................................................ 8

1.5.2. Dokumentacja projektowa ............................................................................................................................. 8

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST ......................................................................................... 8

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy ...................................................................................................................... 8

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ....................................................................................... 9

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa ............................................................................................................................ 9

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia ................................................................................................................. 9

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej ..................................................................................................... 9

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów .......................................................................................................... 10

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy ................................................................................................................ 10

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót ....................................................................................................................... 10

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów ............................................................................................ 10

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH .............................................. 11

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów ................................................................. 11

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom .................................................................................................... 11

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów .................................................................................................... 11

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów................................................................................................................ 11

3. SPRZĘT ............................................................................................................................................................. 12

4. TRANSPORT ..................................................................................................................................................... 12

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ....................................................................................... 12

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót ............................................................................................. 12

5.2. Roboty rozbiórkowe ........................................................................................................................................ 12

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT ................................................................. 13

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) ............................................................................................................... 13

6.2. Zasady kontroli jakości robót .......................................................................................................................... 13

6.3. Pobieranie próbek ........................................................................................................................................... 14

6.4. Badania i pomiary ........................................................................................................................................... 14

6.5. Raporty z badań ............................................................................................................................................. 14

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego .................................................................................................. 14

6.7. Certyfikaty i deklaracje .................................................................................................................................... 14

6.8. Dokumenty budowy ........................................................................................................................................ 15

6.8.1. Dziennik budowy .......................................................................................................................................... 15

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ................................................................. 16

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót .................................................................................................... 16

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów .................................................................................................... 16

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy ....................................................................................................................... 16

7.4. Wagi i zasady ważenia ................................................................................................................................... 16

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru ..................................................................................................................... 16

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................................... 17

8.1. Rodzaje odbiorów robót .................................................................................................................................. 17

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .......................................................................................... 17

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy................................................................................................................. 17

8.3.1. Odbiór częściowy ........................................................................................................................................ 17

8.3.2. Odbiór etapowy ........................................................................................................................................... 17

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót ............................................................................................................ 18

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego .......................................................................................................... 18

8.5. Odbiór pogwarancyjny .................................................................................................................................... 18

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................................ 19

9.1. Ustalenia ogólne ............................................................................................................................................ 19

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST .................................................................................................... 19

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu .......................................................................................................... 19

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ......................................................................................................................... 19

1. WSTĘP

1.1. Nazwa zamówienia

Nazwa inwestycji: REMONT  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SOCJALNO – SZATNIOWE BOISKA SZKOLNEGO „ORLIK”

Faza projektu PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Adres inwestycji WOŁOMIN, UL.  LEGIONÓW 85, działka nr geodezyjny 215.

Nazwa zamawiającego POWIAT WOŁOMIŃSKI

Adres zamawiającego 05-200 WOŁOMIN UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i

odbioru robót budowlano – montażowych następujących obiektów i obszarów:

REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE

SANITARNO - SZATNIOWE BOISKA SZKOLNEGO „ORLIK”

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania specyfikacji szczegółowych

Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla

poszczególnych grup robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Zakres robót

1. roboty budowlane:

- podciągi wzmacniające nadproża w wykutych otworach drzwiowych i okiennych;

- ślusarka – stolarka drzwiowa i okienna;

- ściany działowe murowane;

- wykładziny i gres na posadzce;

- okładziny ceramiczne na ścianach pomieszczeń sanitarnych do wysokości 2m;

- powłoki malarskie,

- montaż kabin sanitarnych, systemowych z płyt HDF.

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace towarzyszące:

wykucia otworów okiennych i drzwiowych w istniejących ścianach murowanych;

wywózka gruzu z ww robót na zwałkę lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

Prace tymczasowe:

- montaż i demontaż rusztowań.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,

stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją

techniczną.

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót

budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego

zakończeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju,

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektor nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektor nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości

materiałów oraz robót.

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub

obiekt małej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.

Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione

jako stanowiące części Placu Budowy.

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek

osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym

zakończeniu.

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do

Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt

Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia

wszelkich wad.

Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki

dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w

postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a

Zamawiającym.

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.

Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę

Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację

projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót

Stałych.

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca robót w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby(ób).

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do Oferty i stanowią jej część.

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych

następców tej osoby.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w dokumentach Umowy o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego

Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektor nadzoru, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru projekt zagospodarowania placu

budowy lub planów organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i

odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez

Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres

realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony

w cenę Umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony

środowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robót objętych zakresem umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań,

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na

środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na

placu budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21

ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta i

obowiązujących aktów prawnych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod

i na bieżąco będzie informować.

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Do wykonania robót określonych w pkt 1.2.1. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby

budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo

budowlane.

Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w

szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu

wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie

oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą a także inne prawnie określone dokumenty.

Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót a także oświadczeni dotyczące wyrobów

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowiązek

przechowywać przez okres wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru, Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,

zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, pojazdy będą spełniać

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), projektu organizacji robót oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a

także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej

przez właściwy organ.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;

bhp.,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

Robót;

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji

Zamawiającemu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,;

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Do badania materiałów próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie miał zawsze zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi ich wyniki Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Zamawiający uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań

dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004

(Dz.U.04.92.881) [8]z późniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowiązujące w czasie

stosowania danych wyrobów;

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową;

3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone z zastrzeżeniem pkt 2.4.

niniejszej OST.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) wykonywanych przed i w trakcie robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do

dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia w danej sprawie

stanowiska.

6.8.2. Księga obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1-6.8.3. następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w KNR

właściwych dla danych rodzajów robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać

ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w

okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom

ST będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów.

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)odbiorowi częściowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

8.3.1. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.

8.3.2. Odbiór etapowy

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości robót stanowiących techniczną całość.

Podziału budowy na etapy dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.

Etap robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego, Projektanta i

Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania

robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót Inspektor nadzoru zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że jakość wykonywanych robót w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) Dokumentację powykonawczą tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

trakcie realizacji robót,

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),

3) Recepty i ustalenia technologiczne,

4) Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),

5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,

7) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót

właścicielom urządzeń,

9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10)Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy;

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami;

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny;

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w

kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót;

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu;

(c)opłaty/dzierżawy terenu;

(d)przygotowanie terenu;

(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,

oznakowań i drenażu;

(f)tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł;

(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Ustawa z 7lipca1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2006,Nr156,poz.1117 i 1118 z późniejszymi zmianami)

2.Ustawa z 21marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr71,poz.838 z późniejszymi zmianami)

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

6.Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.120, poz.1126)

7.„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

8.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  NA POTRZEBY

ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO

BOISKA SZKOLNEGO „ORLIK2012”

ROBOTY BUDOWLANE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

BETONOWANIE

ADRES

WOŁOMIN, UL. LEGIONÓW 85, działka nr geodezyjny 215.

INWESTOR

POWIAT WOŁOMIŃSKI

05-200 WOŁOMIN UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

WARSZAWA październik 2009

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ............................................................................................................ 22

1.1. Przedmiot ST ................................................................................................ 22

1.2. Zakres stosowania ST .................................................................................. 22

1.3. Zakres robót objętych ST .............................................................................. 22

1.4. Określenia podstawowe ................................................................................ 22

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................. 22

2. MATERIAŁY .................................................................................................... 22

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ................................................... 22

2.2. Piasek ........................................................................................................... 22

2.3. Woda ............................................................................................................ 22

2.4. Cement ......................................................................................................... 22

2.5. Zaprawy budowlane zwykłe .......................................................................... 22

2.6. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu ............................................... 22

3. SPRZĘT ........................................................................................................... 23

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ......................................................... 23

3.2. Sprzęt do wykonywania podkładów .............................................................. 23

4. TRANSPORT ................................................................................................... 24

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ..................................................... 24

4.2. Transport materiałów .................................................................................... 24

5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 24

5.1. Ogólne zasady wykonania robót ................................................................... 24

5.2. Podłoże - piasek zagęszczony...................................................................... 24

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................... 25

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ............................................................ 25

6.2. Badania w czasie robót ................................................................................. 25

7. PRZEDMIAR ROBÓT ...................................................................................... 25

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót .................................................................. 25

7.2. Jednostka przedmiarowa .............................................................................. 25

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................. 26

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. .............................................................. 26

8.2. Odbiór podłoży .............................................................................................. 26

8.3.Odbiór podkładów .......................................................................................... 26

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................... 27

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ........................................... 27

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ........................................................................ 27

10.1. Normy ......................................................................................................... 27

10.2. Inne materiały ............................................................................................. 27

- WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót budowlano montażowych - podkładów z betonu i zaprawy cementowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji robót określonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Opracowanie obejmuje :

- wykonanie nadproży prefabrykowanych L-19.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności i

- nie powinien zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Woda

Woda do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań

laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Cement

Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 1008:2004.

2.5. Zaprawy budowlane zwykłe

Marka zaprawy do wykonania podkładów pod posadzki z gresu lub wykładziny dywanowe, i skład

zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”

lub aprobaty technicznej.

2.6. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu

Beton B15(chudy beton) do wykonania podłoża pod podkład betonowy pod posadzki, B20 podkład

oraz na wieniec, powinien być zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1:2003

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania podkładów

Przy wykonywaniu podkładów Wykonawca powinien korzystać z:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenośnych zbiorników na wodę

- elektronarzędzia

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób

zabezpieczony przed zawilgoceniem i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Beton towarowy należy transportować betonowozami.

Wszystkie materiały przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.5.2.

5.2. Podkład betonowy

Podkład z betonu B20 pod posadzki wykonywać zgodnie z ST „Betonowanie” wg projektu konstrukcji.

Podkład betonowy pod posadzki powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji termicznej, akustycznej, przeciwwilgociowej. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Warunkiem wykonywania podkładu betonowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w

trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Beton przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury określonej przez

laboratorium zakładowe.

Podkład betonowy pod posadzki należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami

kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne

zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni

nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.

W podkładzie wykonać szczeliny dylatacyjne zgodnie z projektem, w miejscu przebiegu dylatacji

konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami.

Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości

podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku

prostokąta nie przekraczającej 6 m.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią

polietylenową lub spryskiwanie wodą.

W miejscach określonych projektem wykonać podkłady ze spadkiem.

5.4. Podłoże – piasek zagęszczony

Pod warstwy podłogowe przygotować podłoże z piasku grubości 10÷15cm, układany warstwami i

zagęszczony na mokro.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zapewnienie zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją

określoną wyżej oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez

oględziny i pomiary)

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:

- równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów

większych niż 2mm.

- odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

- PRZEDMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa

Jednostką obmiarową podkładów betonowych i z materiałów sypkich jest metr sześcienny (m3).

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały

pozytywny wynik.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.

- podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie

wykonać.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania

podkładów.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z

zanieczyszczeń.

8.3.Odbiór podkładów

Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot

określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania podkładów stwierdza się na

podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie

przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót;

- równości podkładu;

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm;

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową;

- prawidłowości ukształtowania powierzchni;

- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych;

- prawidłowości wykonania spadków.

Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

- ocenę wyników badań;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia;

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 1008:2004 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów

produkcji betonów.

- PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 206-1:2003 Beton

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące

systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

10.2. Inne materiały

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom I. Część 4 – Podłogi i

posadzki, wydanie ARKAD – 1990r.

Karty Techniczne i instrukcje wykonania robót poszczególnych producentów

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  NA POTRZEBY

ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO

BOISKA SZKOLNEGO „ORLIK2012”

ROBOTY BUDOWLANE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY MUROWE

ADRES

WOŁOMIN, UL. LEGIONÓW 85, działka nr geodezyjny 215.

INWESTOR

POWIAT WOŁOMIŃSKI

05-200 WOŁOMIN UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

WARSZAWA październik 2009

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ..................................................................................................................................................... 41

1.1. Przedmiot ST........................................................................................................................................   41

1.2. Zakres stosowania ST ........................................................................................................................... 41

1.3. Zakres robót objętych ST ...................................................................................................................... 41

1.4. Określenia podstawowe ........................................................................................................................ 41

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ..................................................................................................... 41

2. MATERIAŁY ...........................................................................................................................................  42

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ............................................................................................ 42

2.2. Cegła pełna ........................................................................................................................................... 42

2.4.Cegła dziurawka .................................................................................................................................... 42

2.5 . Nadproża prefabrykowane L-19/D – dł. 140 ......................................................................................... 42

2.6. Zaprawy budowlane cem-wap. M-4 ....................................................................................................... 42

3. SPRZĘT .................................................................................................................................................... 43

3.1. Ogólne wymagania................................................................................................................................. 43

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych ............................................................................................... 43

4. TRANSPORT ............................................................................................................................................ 43

4.1. Ogólne wymagania.................................................................................................................................. 43

4.3. Transport elementów murowych (cegieł, bloczków itp.) ......................................................................... 43

5. WYKONANIE ROBÓT .............................................................................................................................. 43

5.1. Ogólne zasady wykonania robót ............................................................................................................. 43

5.2. Warunki przystąpienia do robót .............................................................................................................. 43

5.3. Mury z cegły ceramicznej ........................................................................................................................ 43

5.4. Mury z cegły dziurawki ............................................................................................................................ 44

5.5. Przewody wentylacyjne ........................................................................................................................... 44

5.6. Nadproża ................................................................................................................................................. 44

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................................ 45

6.1. Ogólne zasady ........................................................................................................................................ 45

6.2. Badania w czasie wykonywania robót .................................................................................................... 45

6.3. Badania w czasie odbioru ....................................................................................................................... 45

7. OBMIAR ROBÓT ....................................................................................................................................... 45

7.1. Ogólne zasady ........................................................................................................................................ 45

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania .......................................................................................................... 45

7.3. Wielkości obmiarowe .............................................................................................................................. 45

8. ODBIÓR ROBÓT ....................................................................................................................................... 46

8.1. Ogólne zasady ........................................................................................................................................ 46

8.2. Wymagania przy odbiorze ...................................................................................................................... 46

8.3. Przewody wentylacyjne .......................................................................................................................... 46

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................ 47

9.1. Ogólne zasady ........................................................................................................................................ 47

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................................................. 47

10.1. Normy ................................................................................................................................................... 47

10.2. Inne dokumenty i instrukcje .................................................................................................................. 47

- WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru konstrukcji murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza ST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie murów wewnętrznych:

- wzmocnienia ścian konstrukcyjnych z cegły pełnej,

- ścian działowych z cegły dziurawki, cegły pełnej, gazobetonu.

- zamurowania otworów w elewacji i w ścianach działowych ww materiałów.

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania

ogólne” pkt 1.5.

Przy wykonywaniu murów z ceramiki budowlanej należy przestrzegać zasad podanych w

normach PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Cegła pełna

Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996 lub

aprobaty technicznej.

Klasa: 10

Wymiary: 25x12x6,5cm

Masa: ok. 3,5 kg

Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W/mK

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak uszkodzeń

po badaniu

Zastosowanie: Wzmocnienia ścian konstrukcyjnych, ściany działowe.

2.3.Cegła dziurawka

Cegła dziurawka: wozówkowa

Klasa: 5

Wymiary: 25x12x6,5cm

Przewodność cieplna: λ = 0,58 W/(m*OC)

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%

Odporność na działanie mrozu po 20 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania do +20oC - brak

uszkodzeń po badaniu

Zastosowanie: Ściany działowe.

2.3 . Nadproża prefabrykowane L-19/D – dł. 140

Nadproża drzwiowe prefabrykowane żelbetowe

Zastosowanie: nad otworami w ścianach murowanych (drzwiowymi lub przejściami kanałów).

2.4 . Przesklepienia otworów w ścianach i obsadzenie belek stalowych I NP 180.

Nadproża w wykutych otworach drzwiowych z belek stalowych I NP 180  z uzupełnieniem bruzd.

2.5. Zaprawy budowlane cem-wap. M-4

Marka i skład zaprawy cem. M-7 i cem-wap M-4 stosowanych do murowania ścian wewnętrznych,

powinny spełniać wymagania normy PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do

murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PNEN1008:

2004. „Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę

pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Do zapraw stosować piasek zgodny z normą PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych powinien spełniać następujące wymagania :

- nie może zawierać domieszek organicznych,

- różne frakcje : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy

CEM III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia

zaprawy nie będzie niższa niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń

obcych.

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych

Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.3. Transport elementów murowych (cegieł, bloczków itp.)

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z

widłami.

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do

pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.

W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione

końcowe.

Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze

polewać lub moczyć wodą.

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą

być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:

- zakończyć roboty stanu surowego;

- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów;

- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

5.3. Mury z cegły ceramicznej

Otwory w ścianie konstrukcyjnej należy zamurować cegłą ceramiczną na zaprawie cem-wap M-4. Należy przyjmować normową grubość spoiny:

- 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie

powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, tylko w zewnętrznych licach

przewidzianych pod tynkowanie nie należy wypełnić zaprawą spoin na głębokość 5-10 mm.

W ściankach działowych o grubości ¼ cegły i wysokości powyżej 2,5 m stosować zbrojenie z

bednarki lub z prętów okrągłych w co 4 spoinie.

Zbrojenie zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu

drzwiowego – również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.

5.4. Mury z cegły ceramicznej

Mury z cegły dziurawki wykonywać jak z cegły pełnej, pamiętając, że poziome, przelotowe otwory

cegieł nie mogą występować w licu ściany.

5.5. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. Wloty przewodów

wentylacyjnych powinny być usytuowane pod sufitem.

Otwory te należy zaopatrzyć w kratki wentylacyjne o powierzchni netto o 50% większej od

przekroju przewodu, obsadzone na zaprawie cementowej.

Kratki mogą posiadać żaluzję umożliwiającą regulację przepływu powietrza.

W pomieszczeniach bez okien przewody wentylacyjne muszą posiadać dwa otwory jeden

przy podłodze drugi pod sufitem.

Przewody z pustaków ceramicznych murować na zaprawie cem.-wap. w sposób niwelujący

wszelkie nierówności wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych.

Przewody powinny być pionowe (tylko w uzasadnionych przypadkach mogą być odchylone od

piony do 30o) i szczelne.

Poziome spoiny pomiędzy pustakami jednego przewodu nie mogą pokrywać się ze spoinami

drugiego przewodu.

Przesunięcie spoin w pionie powinno byś większe niż 25 mm. Grubość spoin poziomych

powinna mieścić się w granicach 10 ±3 mm.

Niedopuszczalne jest łączenie pustaków wentylacyjnych w stropie. Trzony z przewodami

wentylacyjnymi należy obudować ścianką tylko w przypadku gdy zachodzi możliwość uszkodzenia

ich w czasie eksploatacji.

5.6. Nadproża

W ściankach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami dł. 140 cm na

przejścia kanałów stosować nadproża prefabrykowane typu „L-19” o długości dostosowanej do

wielkości otworu.

Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z

każdej strony.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami z PN-68/B-10020 „Roboty

murowe z cegły. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 „Roboty murowe. Mury z

drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i

badania przy odbiorze”, PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z

Inżynierem.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i

konsystencję, w sposób podany w normie PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania murów (ścianek wewnętrznych) powinny być przeprowadzane w sposób podany w

normach PN-68/10020, PN-68/10024 i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania materiałów,

- prawidłowości wykonania ścianek i przewodów wentylacyjnych

- wyglądu powierzchni ścianek

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek.

- OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię murowanych ścianek określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni,

Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu,

na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu.

Słupy oblicza się w metrach ich wysokości odpowiednio od przekroju poprzecznego

Pilastry oblicza się w metrach ich wysokości.

Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg

projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru.

7.3. Wielkości obmiarowe

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-68/10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

- rodzaj zastosowanych materiałów,

- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży,

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków betonu

komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tbl.

- wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przewody wentylacyjne

Odbiór przewodów po wykonaniu stanu surowego budynku obejmuje sprawdzenie:

zgodności wykonania z dokumentacją projektową;

prawidłowości użytych materiałów;

drożności i szczelności;

prawidłowości przebiegu;

wypełnienia spoin.

Odbiór końcowy przewodów po wykonaniu podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych obejmuje

sprawdzenie:

otworów wlotowych i wylotowych;

prawidłowości ciągu i szczelności;

prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu

powszechnego użytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy

PN-B-19301 (1997 r.) Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony komórkowego

PN-EN-679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu

komórkowego

PN-EN-1353 (1999 r.) Oznaczenie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego

PN-EN-1352 (1999 r.) Oznaczenie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN-1351 (1999 r.) Oznaczenie wytrzymałości na zginanie autoklawizowanego betonu

komórkowego

PN-B-19320 (1999 r.) Metoda badania wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego

betonu komórkowego sklerometrem ABA

PN-EN-19355 (1999 r.) Oznaczenie pełzania przy ściskaniu autoklawizowanego betonu

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN-680 (1998 r.) Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu

komórkowego

PN-EN-678 (1998 r.) Oznaczenie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu

komórkowego

PN–EN–ISO 9001 norma jakościowa wyrobu

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne”

Część 2, Arkady, Warszawa, 1990

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  NA POTRZEBY

ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO

BOISKA SZKOLNEGO „ORLIK2012”

ROBOTY BUDOWLANE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

TYNKOWANIE

ADRES

WOŁOMIN, UL. LEGIONÓW 85, działka nr geodezyjny 215.

INWESTOR

POWIAT WOŁOMIŃSKI

05-200 WOŁOMIN UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

WARSZAWA październik 2009

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ......................................................................................................................................60

1.1. Przedmiot ST ......................................................................................................................... 60

1.2. Zakres stosowania ST ........................................................................................................... 60

1.3. Zakres robót objętych ST ....................................................................................................... 60

1.4. Określenia podstawowe ......................................................................................................... 60

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ...................................................................................... 60

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................. 60

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ............................................................................. 60

2.2. Tynk cementow-wapienne kat. II............................................................................................ 60

2.3. Tynk cemementowy kat. II ..................................................................................................... 60

2.4. Spoiwa ................................................................................................................................... 61

2.5. Piasek .................................................................................................................................... 61

2.6. Woda ...................................................................................................................................... 61

3. SPRZĘT .................................................................................................................................... 61

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .................................................................................. 61

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków ............................................................................................. 61

4. TRANSPORT ............................................................................................................................ 61

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .............................................................................. 61

4.2. Transport materiałów ............................................................................................................. 61

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................. 62

5.1. Ogólne zasady wykonania robót ............................................................................................ 62

5.2. Warunki przystąpienia do robót ............................................................................................. 62

5.3. Przygotowanie podłoża .......................................................................................................... 62

5.3.1. Podłoże z elementów ceramicznych ................................................................................... 62

5.4. Wykonanie tynków zwykłych .................................................................................................. 63

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................. 64

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ..................................................................................... 64

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich ............................................................. 64

6.3. Badania w czasie robót .......................................................................................................... 64

6.4. Badania w czasie odbioru ...................................................................................................... 64

7. OBMIAR ROBÓT ..................................................................................................................... 65

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ................................................................................................ 65

7.2. Jednostka obmiarowa ............................................................................................................ 65

8. ODBIÓR ROBÓT ...................................................................................................................... 65

8.1. Ogólne zasady odbioru .......................................................................................................... 65

8.2. Odbiór podłoży ....................................................................................................................... 65

8.3.Odbiór tynków zwykłych .......................................................................................................... 65

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................ 66

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .................................................................... 66

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................................. 66

10.1. Normy ................................................................................................................................... 66

10.2. Inne materiały ........................................................................................................................ 66

- WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – tynkowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji robót określonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, stanowiących warstwę ochronną,

wyrównawczą, kształtującą formę architektoniczną tynkowanych elementów, do której wykonania

zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do

tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

Marka zaprawy do wykonania tynków i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy

PN-90/B-14501 i PN-EN 998-2:2004.

2.2. Tynk cementow-wapienne kat. II

Tynki cementowo-wapienne kat. II wykonane ręcznie na ścianach i słupach.

2.3. Tynk cementowy kat. II

Tynk cementowy kat. II składa się z:

zaprawy cementowej M 20

zaprawa cementowa M 15

Zastosowanie: na stropach płaskich.

2.4. Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie

niższa niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania

normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną

masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

2.5. Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN

13139:2003/AC:2004, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

średnioziarnisty.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.6. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań

laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków

Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z:

- mieszarki do zapraw;

- agregatu tynkarskiego;

- betoniarki wolnospadowej;

- pompy do zapraw;

- przenośnych zbiorników na wodę;

- elektronarzędzia.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi środkami

transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem. Cement i

wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz

gotowe tynki w pojemnikach, można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę

warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic

drzwiowych i okiennych

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Co i pod warunkiem, że w ciągu

doby nie nastąpi spadek poniżej 0Co

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych

w okresie obniżonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoża

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami

normy PN-70/B-101000 p. 3.3.2.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z

rdzy i substancji tłustych.

5.3.1. Podłoże z elementów ceramicznych

Spoin w murach z cegieł nie należy wypełniać zaprawą na głębokość 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć

plamy z rdzy i substancji tłustych.

Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub przez

wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.

5.3.2. Podłoże z elementów betonów wibrowanych i betonów komórkowych

Mury z elementów betonów wibrowanych lub komórkowych należy oczyścić na sucho z pyłu i

kurzu za pomocą szczotek a tłuste zanieczyszczenia wyskrobać. Spoin w murach z betonów komórkowych nie należy wypełniać zaprawą na głębokość 2-3mm.

W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonanie tynków zwykłych

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej

przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Proporcje składników zapraw należy dobierać

doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100

p. 3.3.1. Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tbl.4

normy normie PN-70/B10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju

podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą jw.

Tynk cementowy II kategorii składa się z obrzutki i narzutu:

- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z

zaprawy cementowej M 20;

- narzut wierzchni nanosić po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyrównywania narzutu przesuwać pacę stale w jednym kierunku. Do tynków

narażonych na zawilgocenie na narzut używać zaprawy M 15.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz

kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do

akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw

określone w pkt 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100

p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- przyczepności tynków do podłoża,

- grubości tynków,

- wyglądu powierzchni tynków,

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

- OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2).

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle

ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni

otworów do 3m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały

pozytywny wynik.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynk nie powinien być odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,

zaliczyć tynk do niższej kategorii,

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i

umyć wodą.

8.3.Odbiór tynków zwykłych

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być

zgodne z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w

pomieszczeniu,

- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)

Niedopuszczalne są:

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na

powierzchni tynków, pleśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w

skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

- ocenę wyników badań

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.

- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa

murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

10.2. Inne materiały

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,

zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  NA POTRZEBY

ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO

BOISKA SZKOLNEGO „ORLIK2012”

ROBOTY BUDOWLANE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROBOTY MALARSKIE

ADRES

WOŁOMIN, UL. LEGIONÓW 85, działka nr geodezyjny 215.

INWESTOR

POWIAT WOŁOMIŃSKI

05-200 WOŁOMIN UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

WARSZAWA październik 2009

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP .................................................................................................................................................... 97

1.1. Przedmiot ST......................................................................................................................................... 97

1.2. Zakres stosowania ST ........................................................................................................................... 97

1.3. Zakres robót objętych ST ...................................................................................................................... 97

1.4. Określenia podstawowe ........................................................................................................................ 97

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ..................................................................................................... 97

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................................ 97

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ............................................................................................ 97

2.2. Farba emulsyjna .................................................................................................................................... 97

2.3. Farba lateksowa..................................................................................................................................... 97

3. SPRZĘT ................................................................................................................................................... 97

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .................................................................................................. 97

3.2. Sprzęt .................................................................................................................................................... 97

4. TRANSPORT ........................................................................................................................................... 98

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ............................................................................................. 98

4.2. Transport materiałów.............................................................................................................................. 98

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................. 98

5.1. Ogólne zasady wykonania robót ........................................................................................................... 98

5.2. Warunki przystąpienia do robót ............................................................................................................. 98

5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich .................................................................................................. 98

5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych .......................................................................................... 99

5.6. Wykonanie poszczególnych powłok: ...................................................................................................... 99

5.6.1. Farba emulsyjna .................................................................................................................................. 99

5.6.2. Farba lateksowa……………………...................................................................................................... 99

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................... 100

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ..................................................................................................... 100

6.2. Badania w czasie robót .......................................................................................................................... 100

6.3. Badania w czasie odbioru ...................................................................................................................... 100

7. OBMIAR ROBÓT ...................................................................................................................................... 101

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ................................................................................................................ 101

7.2. Jednostka obmiarowa ............................................................................................................................ 101

8. ODBIÓR ROBÓT ...................................................................................................................................... 101

8.1. Ogólne zasady odbioru .......................................................................................................................... 101

8.2.Odbiór robót malarskich .......................................................................................................................... 101

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................ 101

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .................................................................................... 101

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................................................. 101

10.1. Normy ................................................................................................................................................... 101

10.2. Inne materiały ....................................................................................................................................... 101

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót budowlanych - powłok malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji robót określonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie powłok malarskich stanowiących warstwę ochronną, do której wykonania zostały użyte

materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do

tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Farba emulsyjna

Większość gotowych do użycia farb do wnętrz przeznaczonych do malowania ścian i sufitów to wodne dyspersje tworzyw sztucznych, komponowane z różnych żywic polimerowych, modyfikowanych dodatkami poprawiającymi własności użytkowe. W praktyce przyjmuje się ogólny podział na kilka grup wyrobów, zależnie od głównego składnika powłokotwórczego, choć w rzeczywistości farby najczęściej zawierają mieszaninę różnych spoiw. Dlatego gotowy wyrób może znacznie odbiegać od własności charakterystycznych dla spoiwa podstawowego i jedynie badania laboratoryjne pozwalają na szczegółowe określenie jego parametrów.

2.3. Farba lateksowa

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi parametrami:

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności),

- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie żółknie,

- wysoka siła krycia,

- dobra przyczepność do podłoża,

- niekapiąca.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt

Do wykonywania robót należy stosować z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu,

zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed

wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty

budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz

tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być

zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową

lub specjalnymi mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i

zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.

Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970.

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą

cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona

zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu.

Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt

naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. W przypadku stwierdzenia

niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz

sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki

odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Podłoże z drewniane: Powierzchnia drewna winna być czysta, odkurzona, sucha. Stare spękane

powłoki usunąć, powierzchnie oczyścić i odtłuścić.

5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku)

- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie

następował spadek temperatury poniżej 0oC,

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie

była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie

wyschnięte powierzchnie należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tbl 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12%.

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy

wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią

wentylację.

5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane

w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie należy wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej;

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe;

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie

została wykończona fabrycznie;

- gruntowanie farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku od 1:3 do 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Można również użyć gruntu gotowego do stosowania przed malowaniem.

Drugie malowanie można wykonać po:

- wykonaniu białego montażu;

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z

przybiciem listew przyściennych i cokołów.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy

zabezpieczyć i osłonić.

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie:

- Nakładanie pędzlem:

Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np.

narożników) ze względu na niską wydajność;

Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;

Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie

gruntu w podłoże.

b)   Nakładanie wałkiem:

Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na

prostotę i dużą wydajność;

Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie

nierówności podłoża.

- Natrysk powietrzny

Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;

Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu.

5.6. Wykonanie poszczególnych powłok:

5.6.1. Farba emulsyjna

Przygotowane podłoże pkt 5.2- gruntowanie farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku od 1:3 do 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Można również użyć gruntu gotowego do stosowania przed malowaniem. Malować dwa razy przy użyciu

pędzla, wałka lub natrysku wysokociśnieniowego pkt 5.5. Nie malować powierzchni o temperaturze

niższej niż +5 oC. Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20 ± 2 oC co najmniej - 12 h

5.6.2. Farba lateksowa

Przygotowane podłoże pkt 5.2. Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie

wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej.

Nakładać farbę pędzlem, wałkiem lub przez natrysk pneumatyczny.

Natrysk pneumatyczny: lepkość robocza 20 – 30 s (kubek Forda nr 4, temp. 20 ± 2 oC).

Nie malować powierzchni o temperaturze niższej niż +5 oC i nie wyższej niż 35oC, i o 3oC

wyższej od temperatury punktu rosy.

Temperatura otoczenia w trakcie nanoszenia farby nie powinna być niższa niż 5oC i nie

wysza ni 35oC

Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20 ± 2 oC co najmniej - 12 h

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy

materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki gruntujące powinny

odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą

techniczną,

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną

w kolorze i konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać :

w przypadku farb ciekłych :                                w przypadku farb w postaci suchych mieszanek :

- skoagulowane spoiwo;                                                                      - zbrylenie;

- nieroztarte pigmenty;                                                                         - obce wytrącenia;

- kożuch;                                                                                              - zapach gnilny;

- trwały, nie dający się wymieszać osad;                                             - ślady pleśni.

- obce wytrącenia;

- zapach gnilny;

- ślady pleśni;

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych);

- nadmierne, utrzymujące się spienienie.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy

akceptowane przez Inspektora. Kontrole podłoży pod malowanie w zależności o ich rodzaju należy

wykonywać w następujących terminach:

- po otrzymaniu protokołów ich przejęcia - tynków

- nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle

dziennym lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3.

Wilgotność podłoży cenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży należy

odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.

- zgodność barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z

wzorcem producenta

- odporność na wycieranie, przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w

kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na

szmatce ślady farby

- przyczepność powłoki na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie

skalpelem siatki nacięć prostopadłych 5x5mm, po 10 oczek w każdą stronę i przetarciu pędzlem

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie

wypadnie

– na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409

- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla;

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu

oraz cała badana powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do

Dziennika Budowy.

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy

uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające

na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres

prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2.Odbiór robót malarskich

Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac,

podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań

kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane

pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania.

W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w

robót z projektem

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.

Protokół odbioru powinien zawierać:

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-C-81914:2002 Farby emulsyjne

PN-C-81914:2002 Farby lateksowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków..

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

10.2. Inne materiały

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe,

zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  NA POTRZEBY

ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO

BOISKA SZKOLNEGO „ORLIK2012”

ROBOTY BUDOWLANE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

OKNA, DRZWI, ŚCIANKI

ADRES

WOŁOMIN, UL. LEGIONÓW 85, działka nr geodezyjny 215.

INWESTOR

POWIAT WOŁOMIŃSKI

05-200 WOŁOMIN UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

WARSZAWA październik 2009

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ................................................................................................................................................... 88

1.1. Przedmiot ST........................................................................................................................................ 88

1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................................... 88

1.3. Zakres robót objętych ST ..................................................................................................................... 88

1.4. Określenia podstawowe ....................................................................................................................... 88

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .................................................................................................... 88

2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................... 89

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ........................................................................................... 89

2.2. Drzwi i okna .......................................................................................................................................... 89

2.3. Ościeżnice ............................................................................................................................................ 89

2.4. Okucia i akcesoria stolarki drzwiowej ................................................................................................... 89

3. SPRZĘT .................................................................................................................................................. 90

3.1. Ogólne wymagania............................................................................................................................... 90

3.2. Sprzęt do wykonywania ślusarki aluminiowej ...................................................................................... 90

4. TRANSPORT .......................................................................................................................................... 90

4.1. Ogólne wymagania............................................................................................................................... 90

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych ........................................................................ 90

4.3. Transport materiałów............................................................................................................................ 90

5. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................................... 91

5.1. Ogólne zasady wykonania robót .......................................................................................................... 91

5.2. Warunki przystąpienia do robót ........................................................................................................... 91

5.3. Montaż stolarki drzwiowej .................................................................................................................... 91

5.4. Montaż stolarki okiennej ...................................................................................................................... 91

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................ 92

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości ............................................................................................................ 92

6.2. Badania w czasie wykonywania robót ................................................................................................. 92

6.2.1. Badanie materiałów .......................................................................................................................... 92

6.2.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: ......................................................................... 92

7. OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................... 93

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ............................................................................................................. 93

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania ...................................................................................................... 93

7.3. Wielkości obmiarowe .......................................................................................................................... 93

8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................... 93

8.1. Ogólne zasady odbioru robót .............................................................................................................. 93

8.2. Odbiór stolarki ...................................................................................................................................... 93

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ..................................................................................................................... 93

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności ...................................................................................... 93

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .............................................................................................................. 94

10.1. Normy ................................................................................................................................................ 94

10.2. Normy DIN:......................................................................................................................................... 94

10.3. Inne dokumenty ................................................................................................................................. 94

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

stolarki drewnianej oraz ślusarski stalowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i

realizacji robót określonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

renowację, wykonanie i montaż stolarki oraz ślusarski stalowej obiektu, wg wykazu :

okiennej, zewnętrznej;

drzwiowej zewnętrznej;

drzwiowej wewnętrznej.

przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej

ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne,

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą

techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.

2.2. Drzwi i okna

Okna zewnętrzne z PCV z szybą matową P4. Współczynnik dla całości powierzchni przegród przeszklonych Uk (max) = 1,8 W/m2K. Szklenie bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, okucia klasy (B 2).

Do pomieszczeń technicznych, drewniane, bez wymagań ppoż. Do pom. mokrych i intensywnie zmywanej posadzce, drewniane, systemowe, wodoodporne. Zewnętrzne z PCV z szybą matową P4. Okucia odpowiedniej klasy (O) zgodnej z Polska Normą.

– rodzaje, wymiary i wymagania wg wykazu okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w projekcie.

2.3. Ościeżnice

Ościeżnice drewniane z drewna klejonego.

Kompletowanie, wymiary i wymagania wg zestawienia drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w projekcie wykonawczym.

2.4. Okucia i akcesoria stolarki okiennej i drzwiowej

- komplet klamek;

- zamek z szyldami;

- zamek do WC;

- komplet zawiasów;

- kratki wentylacyjne;

- samozamykacze;

- przeszklenie przezierne;

- przeszklenie matowe.

Kompletować zgodnie z zestawieniem drzwi wewnętrznych i zewnętrznych j.w.

Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową

należy wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały

one wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe

wymagania. Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją

(ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bądź wykonanie według innej metody).

Drzwi zewnętrzne zostaną wyposażone w systemy okuć i rozetki okrągłe lub owalne dla klamek i

zamków ze stali. Wszystkie drzwi będą przystosowane do zamków bębenkowych. Drzwi powinny być

wyposażone w: 3 zawiasy, uszczelkę po całym obwodzie, zamek patentowy atestowany, odboje

kauczukowe na stalowych trzpieniach.

Drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w samozamykacz.

Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być

uzgodnione z projektantem.

Elementy te należy dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego

producenta - dostawcy.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania ślusarki aluminiowej

Montaż ślusarki i stolarki należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego i

elektronarzędzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający

je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta;

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał;

- datę produkcji i nr partii;

- wymiary;

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu;

- numer aprobaty technicznej;

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa;

- znak budowlany.

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji

Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu.

Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem

powłok.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „wymagania Ogólne” pkt.5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie

ościeży, które powinny spełniać wymagania PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i

badania przy odbiorze”. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni

ościeży należy je naprawić i oczyścić.

Wbudowanie stolarki drewnianej powinno nastąpić po wykonaniu robót mokrych i wyschnięciu

budynku.

UWAGA! Montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej wykonywać zgodnie z instrukcją i

zaleceniami producentów.

5.3. Montaż stolarki drzwiowej

Ościeżnice drewniane osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1÷1,5 cm. Przy osadzaniu ościeżnic w istniejących ścianach, należy wykuć gniazda na kotwy. Ustawić i wyspoinować stojaki ościeżnicy. Wpuścić kotwy i zaklinować ościeżnicę w murze. Zalać kotwy zaprawą cementową. Luzy na wbudowanie w drzwiach wewnętrznych uszczelnić rozprężną pianką poliuretanową lub wełną mineralną. Przy drzwiach o zwiększonej izolacyjności akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszać parametrów ustalonych

dla drzwi. Przy montażu drzwi przeciwpożarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie

wypełniony np. wełną mineralną niepalną o gęstości min. 60 kg/m3. Wszystkie prace wykonywać

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB.

Skrzydła drzwiowe kompletne, oszklone, montować po zakończeniu wszystkich robót

wykończeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Zamontowane skrzydła drzwiowe wyregulować aby lekko się otwierały i zamykały, a zamknięte dobrze przylegały do ościeżnicy.

5.4. Montaż stolarki okiennej

Do wbudowania okien należy zdjąć skrzydła. Na czas wykonania uszczelnień przy użyciu pianki

poliuretanowej i kitów oraz podczas prowadzenia robót tynkarskich i malarskich okna powinny być

osłonięte folią. W ścianie jednowarstwowej okno powinno znajdować się w środku grubości ściany, w

ścianie jednowarstwowej z ociepleniem powinno być dosunięte do ocieplenia a w ścianie

wielowarstwowej okno powinno znajdować się w strefie izolacji termicznej ściany.

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona w ościeżu i zblokowana

za pomocą klinów montażowych lub specjalnych ścisków montażowych. Punkty wstępnego montażu

ościeżnicy powinny być usytuowane przy narożach ościeżnicy aby nie spowodować wygięcia jej

elementów. Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosować kotwy, tuleje lub specjalne wkręty.

Wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy montuje się w określonym

rozstawie na obwodzie ościeżnicy przed jej wstawienie w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się

kołkami rozporowymi do muru. Przy łączeniu okien w zestawy stykające się elementy ościeżnic łączy

się na wkręty lub śruby w rozstawach jak przy łączeniu z murem. W styki ościeżnic wstawić łączniki

(listwy) przewidziane dla konkretnego typu okien. Szczeliny między ościeżem i ościeżnicą wypełnić

pianką poliuretanową. Przy dużych gabarytach stolarki stosować rozpórki zabezpieczające przed

wygięciem elementów ramy przez rozprężającą się piankę. Materiał użyty na zewnętrznej stronie

połączenia powinien być paroprzepuszczalny i zabezpieczać przed wnikaniem wody.

W dolnej zewnętrznej części ościeża wykonać obróbki przejmujące i odprowadzające wodę

spływającą z płaszczyzny okna i ościeży. Szerokość parapetów powinna być tak dobrana, aby

odprowadzać wodę w odległości 3÷5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%.

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych” ITB.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Dostawca systemu

aluminiowego na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót:

6.2.1. Badanie materiałów

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio

na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń

wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami

dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym

zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej.

UWAGA !

Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań.

6.2.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086.

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:

1. zgodność wymiarów

2. jakość materiałów użytych do wykonania stolarki

3. prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

4. sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć,

5. stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

6. wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z

dokumentacją techniczną.

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa:

ościeżnice - w sztukach (szt.) lub w metrach kwadratowych (m2)

skrzydła - w metrach kwadratowych (m2)

Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4

Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, tom II.

7.3. Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian

zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór stolarki

Odbiór drzwi wewnętrznych należy przeprowadzać w trzech etapach:

I przed wbudowaniem na zgodność:

- z aprobatą techniczną;

- z zamówieniem;

- rodzaj zastosowanych materiałów;

- kompletność okuć.

II w trakcie prac budowlanych w ramach robót ulegających zakryciu:

- podparcia progów;

- zamocowania ościeżnic;

- uszczelnienia luzów.

III po wbudowani na sprawdzenie:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną;

- czy nie uległy zmianie geometryczne cechy ościeżnic;

- wystąpienia uszkodzeń mechanicznych lub trwałych zabrudzeń;

- prawidłowości osadzenia (odchylenie od pionu ościeżnic nie może przekraczać 2 mm z 1m

ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę);

- dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach;

- sprawności działania.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy. Warunki techniczne kontroli dostaw

PN-EN 485-2:1998 Walcowane wyroby aluminiowe- właściwości mechaniczne

PN-EN 485-4:1998 Walcowane wyroby aluminiowe- tolerancje wymiarowe

PN-EN 573-4:1998 Wytłaczane profile aluminiowe- skład

PN-EN 755-2:2001 Wytłaczane profile aluminiowe- właściwości mechaniczne

EN 12020-2 Wytłaczane profile aluminiowe-tolerancje wymiarowe

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne

PN-EN ISO 2360:1998 Grubości powłok anodowanych i poliestrowych

PN-EN ISO 1522:2001 Twardość względna powłoki

PN-EN ISO 2409:1999 Odporność powłoki na odrywanie

PN-ISO 7253:2000 Odporność powłoki na działanie mgły solnej

PN-EN ISO 2812-1:2001 Odporność powłoki na działanie cieczy

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Część 2: Klasyfikacja środowisk

PN-80/H-97023 Wygląd zewnętrzny powłok anodowanych

PN-90/H-04606/02 Stopień uszczelnienia powłoki anodowanej

PN-76/H-04606/03 Odporność powłoki na korozję

PN-B-13079:1997 Wymogi dotyczące szyb zespolonych

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-82/B-2000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej

elementów budynków.

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia.

10.2. Normy DIN:

DIN 1725 T.1. Kształtowniki aluminiowe – skład

DIN 17615 T.3. Odchyłki wymiarowe kształtowników aluminiowych

DIN 1748 T.4. Odchyłki wymiarowe kształtowników aluminiowych

DIN 1748 T.1. Wymagania dotyczące kształtowników aluminiowych

DIN 1050 Stal w budownictwie

DIN 4100 Konstrukcje spawane

DIN 4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru

DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN 7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych

DIN 16936 Folie elastyczne/ kauczuk butylowy

DIN 17612 Anodowo oksydowane części z blach i zawiasy z aluminium w budownictwie

DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych

DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium

DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomocą materiałów uszczelniających

DIN 50975 Powłoki cynkowe, cynkowanie ogniowe

DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powłok cynkowych prefabrykatów z żelaza

DIN 55928 Malowanie ochronne stali. Instrukcja 329/ Powłoki malarskie na stali ocynkowanej.

DIN 1249 ESG

DIN 18203 część 1 – 3 Tolerancje w budownictwie wysokim

DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych

DIN 18201 Tolerancje w budownictwie

10.3. Inne dokumenty

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997

3. Instrukcje montażu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych

Producentów.